Программа дисциплины «Специальная дисциплина»

для образовательной программы «Химия твердого тела»

направления 04.06.01 Химические науки

Авторы программы:

Ярославцев А.Б., заведующий базовой кафедрой неорганической химии и материаловедения Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Котов В.Ю., профессор базовой кафедры неорганической химии и материаловедения Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Согласовано Академическим советом Аспирантской школы по химии

№08/01 от 15.08.2023

Москва – 2023

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчика программы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспирантов образовательной программы «Химия твердого тела» направления 04.06.01 Химические науки.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и аспирантов.

Программа разработана в соответствии c:

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических кадров по направлению 04.06.01 Химические науки;

- образовательной программой «Химия твердого тела»;

- учебным планом образовательной программы «Химия твердого тела».

# ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена по специальности в соответствии с научной специальностью подготавливаемой научно-квалификационной работы (диссертации).

# Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

- Знать:

- все основные положения и теории, применяемые в химии твердого тела.

Уметь:

- анализировать и применять различные варианты решения исследовательских и практических задач в области химии твердого тела;

Иметь навыки (приобрести опыт):

- по решению задач, требующих глубокого знания химии твердого тела.

В результате освоения дисциплины аспирант приобретает следующие компетенции:

| Компетенция (указываются в соответствии с ОС НИУ ВШЭ) | Код по ОС НИУ ВШЭ | Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата) | Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования | ОПК-3 | Демонстрирует знания, необходимые для подготовки курса/семинара/коллоквиума по химии твердого тела | Самостоятельная работа |
| Способность применять на практике фундаментальные знания по основным разделам химии твердого тела | ПК-1 | Знает современное состояние науки в области химии твердого тела | Самостоятельная работа |
| Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях | УК-1 | Умеет взвешенно и критически оценивать современные научные теории и достижения; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий исследований | Самостоятельная работа |
| Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках | УК-4 | Демонстрирует способность представлять материал в виде доклада на государственном и иностранном языках | Самостоятельная работа |
| Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития | УК-5 | Умеет выявлять и формулировать цели и этапы собственного развития, исходя из современного развития профессиональной области | Самостоятельная работа |

# МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы и осваивается на 3 году обучения в аспирантуре. Специальной дисциплине предшествует освоение следующих дисциплин: Химия твердого тела; Диффузия в твердых телах; Кристаллические решетки и упаковки.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

| № | Название темы, | Всего часов | Аудиторные часы |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Семинары |  |
| Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности |  | 37,5 | - | - | 37,5 |
|  | Общие положения | 8 | - | - | 8 |
|  | Совершенные и несовершенные кристаллы | 8 | - | - | 8 |
|  | Типы дефектов в твердых телах | 8 | - |  | 8 |
|  | Термодинамика образования дефектов Шоттки и Френкеля | 6 | - |  | 6 |
|  | Дислокации, механические свойства твердых тел | 4 | - |  | 4 |
|  | Взаимодействие дефектов | 3,5 | - |  | 3,5 |
| Сдача кандидатского экзамена по специальности |  | 37,5 | 0,5 |  | - |
| Итого |  | 38 | 0,5 |  | 37.5 |

# СОДЕРЖАНИЕ (ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА)

Тема 1. Общие положения.

Специфика химии твердого состояния как раздела химической науки. Общие отличия строения и свойств твердых веществ от газов и жидкостей. Классификация твердых веществ (кристаллические твердые тела, однофазные и гетерофазные кристаллические тела, аморфные твердые вещества, стекла, некристаллические наночастицы, микро и мезопористые твердые тела, жидкие кристаллы).

Значение химии твердого состояния для материаловедения и химической технологии.

Тема 2. Совершенные и несовершенные кристаллы.

Дефекты кристаллических твердых тел. Типы дефектов упаковки в кристаллах. Разупорядочение по Шоттки и по Френкелю. Вакансии и внедренные атомы. Символика Крегера и Винка. Ориентационное разупорядочение.

Тема 3. Типы дефектов в твердых телах.

Дефекты замещения. Вакансии и междоузельные дефекты. Электронные дефекты. Антиструктурные дефекты. Центры окраски. Ассоциация дефектов. Дислокация. Дефект упаковки. Межзеренная граница. Поверхность. Поры и трещины.

Тема 4. Термодинамика образования дефектов Шоттки и Френкеля.

Термодинамика образования дефектов. Соотношение Больцмана. Конфигурационная энтропия. Зависимость концентрации дефектов от температуры.

Тема 5. Дислокации, механические свойства твердых тел.

Типы протяженных дислокаций. Формирование линейной и винторной дислокаций. Образование линейных дислокаций при изгибе и переход их в поверхности раздела при отжиге. Линейные дислокации и точечные дефекты на поверхности раздела. Перемещение линейных дислокаций под действием нагрузки.

Тема 6. Взаимодействие дефектов.

Термодинамика процессов ассоциации дефектов. Формирование сверхструктуры и структурные изменения в кристаллах. Формирование структур сдвига.

# Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену

- Специфика химии твердого состояния как раздела химической науки.

- Общие отличия строения и свойств твердых веществ от газов и жидкостей.

- Классификация твердых веществ.

- Кристаллические твердые тела.

- Монокристаллическое, поликристаллическое и нанокристаллическое состояния твердых веществ.

- Однофазные и гетерофазные кристаллические тела.

- Аморфные твердые вещества. Стекла. Некристаллические наночастицы.

- Микро и мезопористые твердые тела.

- Жидкие кристаллы.

- Значение химии твердого состояния для материаловедения и химической технологии.

- Реальная структура кристаллов Совершенные и несовершенные кристаллы.

- Типы дефектов. Электронные дефекты. Собственные точечные дефекты. Термодинамические причины образования точечных дефектов.

- Дефектообразование и нестехиометрия кристаллов. Дефекты по Шоттки и Френкелю.

- Примесные точечные дефекты. Нейтральные и заряженные точечные дефекты.

- Квазихимическая модель описания равновесия точечных дефектов.

- Взаимодействие точечных дефектов. Ассоциаты дефектов.

- Центры окраски.

- Взаимосвязь концентрации примесей и собственных точечных дефектов.

- Влияние точечных дефектов на свойства неорганических веществ.

- Методы создания неравновесных концентраций точечных дефектов: закалка, механическое и радиационное воздействие.

- Подвижность точечных дефектов.

- Общие законы диффузии. Неравновесная термодинамика.

- Общие представления о процессах диффузии. Движущая сила диффузии.

- Первый закон Фика. Коэффициент диффузии. Описание процессов диффузии с точки зрения неравновесной термодинамики. Принцип взаимности Онзагера.

- Механизм диффузии в твердых телах. Механизмы диффузии. Диффузия по вакансионному механизму. Диффузия по междоузлиям. Эстафетная диффузия.

- Микроскопическая теория диффузии. Направленная диффузия. Микроскопическая теория диффузии.

- Коэффициент диффузии. Уравнение Нерста-Энштейна. Разность химического потенциала. Взаимная диффузия.

- Диффузия в материалах, претерпевающих фазовые переходы, и в материалах, содержащих примеси.

- Изменение коэффициентов диффузии в кристалле в отсутствии и при наличии фазовых переходов, а также в кристаллах, содержащих гетеровалентные примеси.

- Несобственная диффузия.

- Точечные и пространственные группы симметрии. Точечные группы симметрии. Центросимметричные и нецентросимметричные точечные группы.

- Общие и частные позиции в кристаллах.

- Пространственные группы симметрии. Примеры пространственных групп симметрии, и кристаллических структур простейших соединений. Структура NaCl, рутила, перовскита.

- Описание кристаллических структур. Плотные шаровые упаковки.

- Структуры с кубической и гексагональной плотнейшими упаковками (КПУ и ГПУ).

- Материалы, обладающие структурой с плотнейшей упаковкой: металлы, сплавы, ионные структуры, структуры ковалентными решетками, молекулярные структуры.

- Некоторые наиболее важные структурные типы.  Структуры типа каменной соли NaCl, цинковой обманки ZnS и антифлюорита Na2О.

- Структурны типы вюртцита ZnS и арсенида никеля NiAs. Структуры типа хлорида цезия и рутила.

- Факторы, влияющие на структуру кристаллов. Стехиометрия и валентность элементов. Координационные числа. Типы химической связи. Размеры атомов или ионов.

- Ионные структуры. Ионы и ионные радиусы. Ионные структуры. Общие закономерности. Правила о соотношениях радиусов. Энергия решетки ионных кристаллов. Уравнение Капустинского.

- Энергия кристаллической решетки. Силы взаимодействия молекул и ионов в кристаллах. Энергия кристаллической решетки атомных и ионных кристаллов.

- Влияние электронной структуры на энергию кристаллической решетки.

Основная литература

- Ярославцев А.Б. Химия твердого тела. М.: Изд-во «Научный мир», 2009, 328 с.

- Хенней Н., Химия твердого тела. Пер. с англ. Ю. И. Михайлова, Э. Ф. Хайретдинова; Под ред. В. В. Болдырева. – М.: Мир, 1971. – 222 с.

Дополнительная литература

- Третьяков Ю. Д., Путляев В. И. Введение в химию твердофазных материалов. — М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. – 399 с.

- Драго, Рассел. Физические методы в химии. В 2-х т.; Перевод с англ. А. А. Соловьянова. - М.: Мир, 1981.

- Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Изд-во "Наука", 1971г. - 400 с.

- Елисеев, А. А., Лукашин А.В. Функциональные наноматериалы: учеб. пособие для вузов /  Под ред. Ю. Д. Третьякова. – М.: Физматлит, 2010. – 452 с.

- Наноматериалы: свойства и перспективные приложения/ Отв. ред. А.Б. Ярославцев – М.: Научный мир, 2015. 456 с.  Гл. 6 Наноматериалы с ионной проводимостью.

- Бокштейн, Б.С., Ярославцев А.Б.  Диффузия атомов и ионов в твердых – М.: Национальный исследовательский технологический ун-т "МИСиС", 2005. – 382 с. – (Сер. "Металлургия и материаловедение XXI века").

- ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ АСПИРАНТОВ

| Тип контроля | Форма контроля | 3 год | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий | не предусмотрен | - |  |
| Итоговый | Кандидатский экзамен | + | Проводится устный экзамен |

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина базируется на самостоятельной внеаудиторной работе аспирантов.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ

Форма проведения испытания

Экзамен является кандидатским экзаменом по специальности 02.00.21 Химия твердого тела. Экзамен проводится в устной форме с обязательным оформлением ответов на вопросы в письменном виде.

Структура кандидатского экзамена

Кандидатский экзамен включает в себя ответы на вопросы экзаменационного билета и ответы на вопросы по теме научно-квалификационной работы (диссертации) экзаменуемого. Экзаменационный билет содержит два вопроса из настоящей программы. В ходе ответа экзаменационная комиссия может задавать уточняющие вопросы.

Оценка уровня знаний (баллы)

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале по следующему принципу пересчета:

8-10 баллов - «Отлично»;

6-7 баллов - «Хорошо»;

4-5 баллов - «Удовлетворительно»;

0-3 балла - «Неудовлетворительно».

Критерии оценивания

| Характеристика ответа на вопросы билета | Баллы |
| --- | --- |
| Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания специальной дисциплины | 8-10 |
| Ответ полный, с незначительными замечаниями | 6-7 |
| Ответ не полный, существенные замечания | 4-5 |
| Ответ на поставленный вопрос не дан | 0-3 |

Пример устного билета

Билет 1. 1.Влияние точечных дефектов на свойства неорганических веществ. 2.Энергия кристаллической решетки. Силы взаимодействия молекул и ионов в кристаллах. Энергия кристаллической решетки атомных и ионных кристаллов.

## ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства: Программы пакета Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point; Браузеры.

# МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплект персональных или стационарных ЭВМ, позволяющих организовать локальную сеть с выходом в Интернет.